Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 301/2017/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu sztucznej nawierzchni oraz remont piłkochwytów boisk sportowych UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy – boisko nr 3 wymiary 45,00m/32,00m

- Wykonanie napraw podbudowy

- Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 5 cm na boiskach o wymiarach 45m/32m. W wycenie należy uwzględnić wszystkie wymagane technologicznie materiały - montaż nawierzchni wraz z dostawą komponentów do montażu (skalkulowany zasyp granulatem SBR)

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Parametry trawy:

- Wysokość włókna: min. 50mm

- Rodzaj włókna: monofil

- Grubość włókna: monofilowe min. 360 mikronów

- Dtex: min. 13000

- Gęstość pęczków: min. 8400/m2

- Gęstość włókien: min. 135.000/m2

- Kolor: zielony, min. 2 odcienie

- Siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N

- Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 18 kg/m2 i granulat    
      gumowy ok. 16kg/m2

Sporządził: Grzegorz Zamyślewski