CZEŚĆ NR 18

Urządzenie do badania przepuszczalności tlenu materiałów opakowaniowych z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. TESTER PRZEPUSZCZALNOŚCI GAZÓW : |
| 1. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 100000 cm3/m2/24h/0,1 MPa |  |  |
| 2. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 3. | Poziom próżni : poniżej 26 Pa |  |  |
| 4. | Gazy testowe : N2, O2, CO2 |  |  |
| 5. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 6. | Rozmiar próbki : średnica ok. 80 mm |  |  |
| 7. | Metoda pomiaru : manometryczna |  |  |
| 8. | Badane materiały : folie z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 9. | Ciśnienie wejściowe gazu testowego : 0,4-0,6 MPa |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V/50 Hz |  |  |
| 11. | Folie testowe |  |  |
| 12. | Części zamienne |  |  |
| 13. | System rejestracji i analizy danych |  |  |
| Pozycja Nr 2. TESTER PRZENIKALNOŚCI TLENU : |
| 1. | Metoda pomiaru : Ciśnieniowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : Folie i butelki z tworzyw sztucznych i laminatów |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 ml/m2/24h |  |  |
| 4. | Rozdzielczość pomiaru : 0,01 ml/m2/24h |  |  |
| 5. | Średnica próbki : ok. 140 mm |  |  |
| 6. | Grubość próbki : ok. 1-3 mm |  |  |
| 7. | Powierzchnia testowa : ok. 100 cm2 |  |  |
| 8. | Ilość próbek podczas testu : 3 |  |  |
| 9. | Zakres temperatury : temperatura otoczenia |  |  |
| 10. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |
| 11. | Materiały testowe |  |  |
| 12. | Części zamienne |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 21
Przyrząd do badania przepuszczalności pary wodnej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja Nr 1. TESTER DO POMIARU SZYBKOŚCI PRZENIKANIA PARY WODNEJ : |
| 1. | Metoda pomiaru : metoda wagowa |  |  |
| 2. | Badane materiały : arkusze folii i laminatów |  |  |
| 3. | Ilość testowanych próbek : 3 |  |  |
| 4. | Średnica próbki : ok. 74 mm; powierzchnia testowa ok. 35 cm2 |  |  |
| 5. | Zakres regulacji temperatury : od 15 do 55oC ( 0,1 |  |  |
| 6. | Zakres kontroli wilgotności : od 10%RH do ok. 98%RH (1% |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru : od 0,1 do 10000 g/m2/24h ( 0,01 |  |  |
| 8. | Grubość próbki : ok. 3 mm |  |  |
| 9. | Pojemność komory testowej : 15 l |  |  |
| 10. | Gaz nośny : powietrze |  |  |
| 11. | Szybkość przepływu powietrza : 0,5-2,5 m/s |  |  |
| 12. | Ciśnienie wejściowe gazu : 0,6 MPa |  |  |
| 13. | Interfejs : RS-232 |  |  |
| 14. | Przyłącze gazu źródłowego : średnica 4 mm |  |  |
| 15. | Zasilanie : 230 V / 50 Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..